Техописание на фильтры комбинированные UNIX 541 A1B1E1K1HgP3 R D обезличенное

Противогазоаэрозольные (комбинированные) фильтры (далее по тексту – фильтры) предназначены для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей в составе респираторов фильтрующих и в составе противогазов фильтрующих.

Фильтры присоединяют к лицевым частям респираторов и противогазов с помощью байонетного соединения.

В соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019 фильтры отвечают требованиям по устойчивости к запылению и маркируются дополнительной буквой D.

Фильтры комбинированные классифицируется как многоразовые по защите от аэрозолей, т.е. предназначены для использования в течение более одной смены и маркируется дополнительной буквой R.

Марки (сочетания марок) фильтров - A1B1E1K1HgP3 R D: Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С, неорганические газы и пары, кислые газы и пары, аммиак и его органические производные, пары ртути, аэрозоли (пыль, дым, туман).

Технические характеристики фильтров:

1. Диаметр байонетных узлов крепления – 25 мм.

2. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин. -  не более 160 Па.

3. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин. - не более 820 Па.

4. Проницаемость фильтра по методу использования аэрозоля парафинового масла, при объёмном расходе 47,5 дм³/мин. - не более 0,05%.

5. Время защитного действия фильтра по контрольному веществу - не менее:

циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³ 		70 мин.

циановодород при концентрации (1,1±0,1) мг\дм³ 		50 мин.

сероводород при концентрации (1,4±0,1) мг\дм³	 	80 мин.

хлор при концентрации (3,0±0,3) мг\дм³			50 мин.

диоксид серы при концентрации (2,7±0,2) мг\дм³		20 мин.

аммиак при концентрации (0,7±0,07) мг\дм³ 		50 мин.

пары ртути при концентрации (0,013±00,001) мг/дм³	100 ч.

6. Устойчивость фильтра к запылению:

Сопротивление фильтра после запыления постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин. - не более 900 Па.

Проницаемость фильтра после запыления:

- по хлористому натрию – не более 0,05%

- по парафиновому маслу – не более 0,05%

7. Масса фильтра - не более	150 г.

- Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019

- Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.